CLT Wanden en Plafonds: Zo Werk Je Ze Perfect Af

Onafgewerkte (constructieve) wanden van massief hout wat kunt u ermee?
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Wat is CLT? CLT of Cross-Laminated Timber bestaat uit massieve houten platen die kruislings op elkaar worden verlijmd in meerdere lagen (meestal 3, 5 of 7). De kruislings verlijmde lagen zorgen voor stabiliteit in alle richtingen en verminderen kromtrekken of uitzetten door vocht.
Het is een massief product is toegepast voor de dragende: wanden, verdiepingsvloer en daken in uw woning 

Kan je de CLT panelen zichtbaar laten?
Om te voorkomen dat de wanden in de loop van de tijd verkleuren of vergelen raden wij aan om de wanden toch af te werken. Hieronder bespreken we de 3 afwerkingsmethoden die wij aanraden: olie, interieurbeits (loog) en vernis.   
Voorbereiden van de wanden
· Reiniging: verwijder vuil, vochtvlekken en hars.
· Gaten Dichten: vul beschadigingen, gaten en kieren met gepaste houtvulpasta te halen in de bouwmarkt.
· Schuren: Schuur eerst grof (korrel 60/80) en daarna fijn (korrel 100/120) voor een egaal oppervlak. Schuur steeds het volledige oppervlak om achteraf geen kleurverschillen te bekomen
· Schoonmaken: na het schuren dienen de wanden goed schoongemaakt te worden met een verfreiniger.  
Olie
Olie is ideaal voor het behandelen en onderhouden van houtsoorten met een open structuur. Het is een voedende olie en beschermt je houten wand tegen: vocht, vuil en verkleuring. 
· Voordelen: dringt in het hout, biedt bescherming tegen water en vuil, makkelijk aan te brengen.
· Verkrijgbaar in natuur, wit en extra wit afhankelijk van de gewenste uitstraling.
· Toepassing: gebruik een rol of borstel, laat intrekken, en wrijf overtollige olie af.


Interieurbeits
Interieurbeits is een hoogwaardige, watergedragen houtbeits die speciaal ontwikkeld is voor binnenshuis. Deze interieurbeits beschermt namelijk houten oppervlakken in uw interieur en accentueert bovendien de natuurlijke houtstructuur. 
• Voordeel: watergedragen, milieuvriendelijk en bijzonder laag in geur
• Verkrijgbaar in diverse dekkende en transparante tinten
• Toepassing: is direct gebruiksklaar en behoeft geen verdunning.  Advies is om de wand eerst voor te behandelen met een Primer een impregneer laag. Hierdoor verbetert namelijk de hechting.
 
Vernis 
Vernis is een beschermlaag (lak) wat in meerdere lagen op de wanden aangebracht moet worden voor een optimaal resultaat. 

· Voordelen: beschermt tegen water en vuil en is makkelijk verkrijgbaar. 
· Verkrijgbaar transparant of licht gepigmenteerd, in mat of zijdeglans.
· Toepassing: breng drie lagen aan met tussentijds schuren (korrel 150-220) voor een glad resultaat.
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